铸造成形部分

一、填空题(每空1分)

1、铸造成形的主要优点是:适合制造结构形状__________的铸件:各种金属材料，尤其是__________材料，只能用铸造方法成形。但是，一般铸件_________粗大，内部易产生__________、__________气孔等缺陷，材料相同时，铸件的机械性能比-----------件低。

2、铸件经历的三个收缩阶段分别是_________、__________和__________依据凝固区宽窄的不同，铸件的凝固方式有_________、_________和__________三种方式。

3、影响合金充型能力的重要因素有_________、__________和_________等。

4、常用的特种铸造方法有:___________、___________、____________、____________和___________等。

二、选择题(每题2分)

(    ) 1.铸件的重要加工面位于铸型的上部浇铸时，易导致------------等缺陷。

A.变形      B.裂纹      C.组织疏松     D.白口组织

(    ) 2.铸件的薄壁部分位于铸型的上部浇铸时，易产生的缺陷是---------------。

A.浇不足、冷隔      B.变形       C.裂纹         D.白口组织

(    ) 3.与普通灰铸铁比较，球墨铸铁一般------------。

A.不易缩孔       B.不易缩松            C.流动性差         D.收缩较小

(    ) 4.压力铸造主要适用于--------------。

A.铁碳合金       B.特大型铸件       C.大批量生产        D.单件小批量生产

(    ) 5.为保证质量，零件的关键平面最好应该位于铸型的---------------位置浇铸。

A.侧部       B.上部       C.底部        D.分型面附近

(    ) 6.普通灰口铸铁适合铸造以下那种铸件--------------。

A.轴承滚珠       B.曲轴       C. 普通减速器箱体      D.汽车方向盘

(    )7.金属型铸造主要适用于--------------。

A.铁碳合金      B.特大型铸件       C.非铁合金铸件        D.单件小批量生产

(    ) 8.零件的主要平面位于铸型的上部位置浇铸时，缺点是-------------。

A.变形大        B.应力大      C.气孔多       D.易产生白口组织

(    ) 9.下列合金中，铸造性能最差的是--------------。

A.铸钢       B.铸铁       C.铸铜        D.铸铝

(    ) 10、确定分型面时，尽量使铸件全部或大部分放在同一砂箱中，其主要目的是--------。

A.利于金属液充填型腔      B. 利于补缩铸件         C. 防止错箱     D. 操作方便

(    ) 11、合金化学成份对流动性的影响主要取决于---------------。

A.熔点        B. 凝固温度区间         C. 凝固点        D.过热温度

(    )12、单件生产直径1米的皮带轮，最合适的造型方法是-------------。

A.整模造型     B.分开模造型      C.刮板造型       D.活块造型

()13、卧式离心铸造常用来生产------------------铸件。

A.环、套筒类      B.铸管      C.箱体类       D.支架类

压力成形部分

一、填空题(每空1分)

1、板料冲压基本工序分为---------------和----------------两大类。冲裁使坯料按封闭轮廓

进行分离，包括-----------------和---------------。拉深常见缺陷有----------------和-----------------。

2.金属塑性成形是利用金属在外力作用下产生的----------------------而获得毛坏或零件的方法。

3.金属塑性成形加工的基本生产方法有--------------  -----------------  -------------------  ------------------- 和 ----------------等。

二、选择题(每题2分)

(    )1、自由锻件控制其高径比(HD)为1.5-2.5的工序是----------------。

A.拔长       B.冲孔      C.镦粗       D.弯曲

(    )2、金属材料承受三向压应力的压力加工方法是-------------。

A.轧制       B.挤压       C.冲压      D.拉拔

(    )3、绘制自由锻锻件图时，为简化锻件形状，需加上--------------。-

A.敷料       B.余量        C.斜度      D.公差

(    )4、冲孔模或落料模是属于-------------。

A.跳步模      B.连续模      C.简单模      D.复合模

(    )5、在锤上模锻中，带有毛边槽的模膛是------------。

A.预锻模膛       B.终锻模膛       C.制坯模膛      D.切断模膛

(    )6、模锻件的尺寸公差与自由锻的尺寸公差相比为--------------。

A.相等        B.相差不大       C.相比要大得多       D.相比要小得多

(    )7、锤上模锻时，用来减小坯料某一部分的横截面积以增加坯料另一部分的横截面积，使坯料的体积分配符合锻件要求的模膛称为--------------。

A.拔长模膛        B.滚压模膛        C.弯曲模膛       D.成型模膛

(     )8、以下冲压工序中，属于冲裁工序的是--------------。

A.落料       B.拉深       C.挤压       D.弯曲

(    )9、经过热变形的锻件一般都具有纤维组织。通常应使锻件工作时的最大拉应力与纤维方向-------------。

A.平行        B.垂直       C.呈45°角        D.呈任意角度均可

(    )10、压力加工的操作工序中，工序名称比较多，属于自由锻的工序是------------。

A.镦粗、拔长、冲孔、轧制           B.拔长、镦粗、挤压、翻边

C.镦粗、拔长、冲孔、弯曲           D.拉深、弯曲、冲孔、翻边

连接成形部分

一、填空题(每空1分)连接成形部分

1、分别说明电阻焊、C02气体保护焊、电渣焊、氩弧焊和激光焊使用的热源分别是------------  --------------  ---------------  -----------------  和---------------

2、焊接可能产生的缺陷有--------------  ----------------  ----------------。方法有三大类，分别为 ----------------和----------------  ----------------等。锡焊属于------------------。

二、选择题(每题2分)

(   )1.用--------------焊接时，工艺性能差。

A.铸铁焊条      B.低合金钢焊条      C.酸性焊条      D.碱性焊条

(   )2-------------是各种焊接方法中应用最多的一种，设备价格低廉，操作相对简单。

A.气焊       B.电阻焊       C.等离子弧焊       D.焊条电弧焊

(   )3.铝合金最适宜的焊接方法是------------。

A.CO气体保护焊       B.氩弧焊      C.电阻点焊        D.电阻缝焊

(   )4.电阻焊中的缝焊的热源是-------------。

A.熔渣电阻热        B.被焊件电阻热        C.激光       D.火焰

(    )5.一种Q235钢结构围栏，应该选用------------。

A.铸铁焊条       B.铝合金焊条       C.酸性焊条      D.碱性焊条

(    )6.长、直焊缝最合理的焊接方法是--------------。

A.焊条电弧焊        B.电渣焊        C.埋弧焊        D.气焊

(    )7.硬质合金车刀的刀片和刀杆的焊接，常用方法是----------------。

A，钎焊       B.埋弧焊       C.气焊        D.电渣焊

(    )8.铸铁焊条焊芯的材料是----------------。

A.铸铁        B.高碳钢        C.低碳钢        D.不锈钢

(    )9.普通铝合金制件最合理的焊接方法是----------------。

A.钎焊         B.CO2气体保护焊        C.氩弧焊      D.埋弧焊

(   )10.深井钻的钻尖和钻杆的焊接，常用方法是--------------。

A.钎焊        B.埋弧焊       C.气焊         D.电渣焊

铸造成形部分

一、填空题(每空1分)

1、铸造成形的主要优点是:适合制造结构形状复杂的铸件，各种金属材料，尤其是脆性材料，只能用铸造方法成形。但是，一般铸件晶粒粗大，内部易产生缩孔、缩松、(答其它铸造缺陷的也算对)气孔等缺陷，材料相同时，铸件的机械性能比锻件低。

2、较复杂、多、多。差、铸造、流动性(或充型能力)、收缩。

3、液态收缩、凝固收缩、固态收缩。逐层凝固、糊状凝固、中间凝固。

4、金属的流动性、浇注条件、铸型的性质。

5、熔模铸造、金属型铸造、压力铸造、低压铸造、离心铸造

二、选择题(每题2分)

1.C  2.C  3.A  4.C  5.C  6.C  7.C  8.C  9.A  10.C  11.B   12.C  13.A

压力成形部分

一、填空题(每空1分)

1、变形、分离。落料、冲孔。拉穿(或拉裂)、起皱。起皱。好、小。

2、塑性变形

3、锻造、冲压、轧制、挤压、拉拔

二、选择题(每题2分)

1.C  2.B  3.B  4.C  5.B  6.D  7.B  8.B  9.A  10.A

连接成形部分

一、填空题(每空1分)

1、分别说明电阻焊、C02气体保护焊、电渣焊、氩弧焊和激光焊分别使用的热源是电阻热、电弧热、电阻热、电弧热和激光.

2、应力、变形、裂纹、气孔、夹渣、咬边、未焊透等(答对4个即可)。熔焊、压焊、钎焊。钎焊。

二、选择题(每题2分)

1.D   2.D   3.B   4.B   5.C   6.C   7.A   8.C   9.C   10.A